## MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução de PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO (E MUROS), localizado em frente a antiga casa do Dr. Ivo, na Avenida Sul Brasil com Rua General Osório, no perímetro urbano do município de MARAVILHA – SC.

A colocação de materiais e/ou instalação das peças deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ademais, os processos construtivos não explicitados nesse documento deverão ser solucionados sob a aprovação do Setor de Planejamento da Administração Municipal. O passeio público deverá estar de acordo com a norma técnica NBR 9050:2015 e às normas e leis pertinentes. Todas os meios-fios deverão ser previamente verificados com relação às condições existentes, com o objetivo de avaliar a necessidade de remoções, estruturas e/ou escavações, sendo os critérios não definidos neste memorial estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO.

- Área Total de Passeio Público: 302,68 m2 (incluso meio-fio e canteiros);

- Área Total de Pavimentação de Passeio Público (paver): 229,87 m2 (sem meio-fio e canteiros);

- Área de Paver Cinza: 184,15 m2;

- Área de Paver Direcional: 39,44 m2;

- Área de Paver Alerta: 6,28 m2;

- Área de Canteiro: 52,26 m2.

1.0 – REMOÇÃO DE GRADES METÁLICAS

Deverão ser removidas cuidadosamente as grades metálicas em frente ao terreno 02 da Av. Sul Brasil (conforme projeto). Estas grades metálicas serão reaproveitadas no novo muro a ser executado.

2.0 – DEMOLIÇÃO DE MUROS

Deverão ser demolidos os muros em frente aos terrenos da Av. Sul Brasil, conforme projeto (em frente ao terreno 01 e terreno 02). Está incluso neste serviço a remoção e destinação final de todos os materiais dos muros demolidos.

3.0 – EXECUÇÃO DE MUROS E RECOLOCAÇÃO DE GRADES METÁLICAS

Deverão ser executados os muros da Av. Sul Brasil (Trecho conforme projeto), no alinhamento dos terrenos. Todas as estruturas serão em concreto armado (sapatas, vigas baldrame, pilares e cintas).

Sapatas: As sapatas deverão ter dimensões mínimas de 0,40mx0,40mx0,20m.

Vigas Baldrame: As vigas baldrame deverão ter dimensões mínimas de 0,25mx0,15m e comprimento total dos muros.

Pilares: Os pilares deverão ter dimensões mínimas de 0,20mx0,15mx1,48m(altura).

Cintas: As cintas deverão ter dimensões mínimas de 0,15mx0,15m e comprimento entre pilares.

Alvenaria: O restante do muro será executado em alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal.

Após concluído o levantamento dos muros em concreto armado e alvenaria, os mesmos deverão ser revestidos com chapisco, reboco e pintura.

Para a execução dos muros, observar os detalhamentos em projeto. Em caso de dúvidas relativas aos processos construtivos não explicitados nesse documento, as mesmas deverão ser esclarecidas com o Setor de Planejamento da Administração Municipal.

Após a execução dos muros, as grades metálicas (reaproveitadas) deverão ser recolocadas, conforme projeto.

4.0 – LIMPEZA DO TERRENO

O terreno na área a ser executada a nova pavimentação de passeio público deverá estar limpo e desobstruído para o início dos serviços. Está incluso neste serviço a remoção e destinação final de todos os materiais e lajotas do passeio público antigo.

5.0 – PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO

5.1 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO

Nos locais onde serão executados os passeios, após a limpeza, deverá ser nivelado e perfeitamente compactado o terreno, para que fique de acordo para o início dos serviços.

5.2 – MEIO-FIO

Primeiramente deverá ser feita a verificação dos meio-fios, com relação às condições existentes, com o objetivo de avaliar onde haverá necessidade de remoções, correções/complementações e/ou execução de meio-fios novos, moldados in loco. A altura dos meios-fios deve ser de 15 centímetros. Utilizados também nas contenções internas dos canteiros.

5.3 – PÓ DE BRITA

Deverá ser executada uma camada de pó-de-brita, com 5 cm de espessura, perfeitamente nivelada, para posterior assentamento dos blocos de concreto intertravado (pavers) e a compactação.

5.4 – PAVER CINZA 20x10x8cm ou 25x10x8cm

A pavimentação dos passeios será de blocos de concreto intertravados cinza – Pavers. Os blocos devem ser bem nivelados, batidos e sem falhas. Após o assentamento, os Pavers deverão ser compactados e rejuntados com areia.

5.5 – PAVER TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA 20x10x8cm ou 25x10x8cm

Na pavimentação dos passeios serão aplicados pavers táteis do tipo direcional e alerta, objetivando proporcionar mobilidade com segurança aos deficientes visuais, conforme projeto. Os blocos devem ser bem nivelados, batidos e sem falhas. Após o assentamento, os Pavers deverão ser compactados e rejuntados com areia.

5.6 – AREIA

Após a pavimentação dos passeios será realizado o rejuntamento com areia.

5.7 – PINTURA DE MEIO-FIOS

Após a pavimentação dos passeios será realizada a pintura dos meios-fios a base de cal e fixador a base de cola – duas demãos.

6.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Caso houver necessidade de alguma alteração no projeto, a empresa executora deverá comunicar através de documento a Administração Municipal, e esta comunicará o responsável pela fiscalização da obra. Somente a empresa será autorizada a realizar modificações com autorização do responsável pela fiscalização da obra.

Maravilha (SC), 03 de Abril de 2018.

##### ROSIMAR MALDANER

##### Prefeita do Município de Maravilha / SC

THAÍS TREBIEN

Arquiteta e Urbanista

##### CAU A90003-6